## Содержание

1. Рецензия на методическую разработку «Методические рекомендации по организации и проведению конкурса профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: «Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин»………...2-3

2. Экспертное заключение работодателя на методическую разработку «Методические рекомендации по организации и проведению конкурса профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: ««Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин»………...………………….……….4-5

3. Приказ об утверждении методических рекомендаций по организации и проведению конкурса профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: «Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин»………...…………………..…6

4. Методические рекомендации по организации и проведению конкурса профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: «Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин»………...…………………………...7-20

5. Список методической комиссии, жюри конкурса………………………….21

6. Список участников конкурса…………………………………………...........22

7. Протокол заседания жюри конкурса профессионального мастерства...23-24

8. Приказ о награждении по результатам проведения конкурса профессионального мастерства …………………………………………….25-26

9. Копии грамот победителей и призеров олимпиад……………………...27-28

## РЕЦЕНЗИЯ

на методическую разработку «Методические рекомендации по организации и проведению конкурса профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: «Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин»

Представленные методические рекомендации подготовлены на основании федерального государственного образовательного стандарта, учебного плана, программы производственного обучения, перечня видов работ по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы.

Методические рекомендации содержат следующие разделы:

- пояснительная записка;

- цели и задачи;

- организация и проведение конкурса;

- подведение итогов и награждение победителей.

В разделе «Цели и задачи конкурса» обозначена основная цель проведения конкурса профессионального мастерства – повышение качества профессиональной подготовки молодых рабочих; задачи конкурса, одна из которых – формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической работы.

В разделе «Организация и проведение конкурса» дается описание содержания и порядка проведения конкурсов, порядок проведения конкурсов профессионального мастерства, содержание (ход) конкурсов, требования, предъявляемые к участникам (теоретическая и практическая подготовка, творческая активность, владение профессиональными терминами и определениями, умение на практике применять полученные знания, умения, навыки, прописываются участники конкурса.

Конкурсные задания представляют собой выполнение практических заданий с повышенным уровнем сложности. Здесь участникам предлагается самостоятельное выполнение тех или иных операций (сборка и сварка подставки под кашпо).

Специфика практических заданий определяется профессиональной направленностью. Задания включают обязательный материал по отработке и закреплению знаний, умений и навыков, полученных обучающимися на уроках учебной практики (уроках производственного обучения).

Отмечается отработанная система подготовки и проведения конкурсов под руководством мастера производственного обучения Карасева Дмитрия Валерьевича.

На конкурсах профессионального мастерства обучающиеся учатся приобретать знания, учатся работать.

Данные методические рекомендации могут оказать определенную помощь мастерам производственного обучения при подготовке и проведению конкурсов профессионального мастерства по другим профессиям.

Методические рекомендации будут интересны и полезны как мастерам производственного обучения, так и преподавателям специальных дисциплин, которые решают основные задачи профессионального образования, в том числе формирование профессиональных компетенций обучающихся.

Рецензент:

Григорьева И.А.,

старший методист

Экспертное заключение работодателя

на методическую разработку «Методические рекомендации по организации и проведению конкурса профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: «Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин»

В методической разработке продемонстрирован глубокий комплексный подход к разработке заданий конкурса профессионального мастерства:

-  определение  точной  формулировки  цели  заданий  по  теоретической  подготовке участников конкурса в соответствии с содержанием учебно-программной документации;

- четкое определение содержания и количества учебных производственных работ,  которые должны быть выполнены участниками конкурса;

-  учет  особенностей  технологического  процесса  при  выполнении  заданий, соответствие их техническим требованиям и мероприятиям по безопасности труда;

- установление нормы времени на выполнение работ;

-  обеспечение  рабочих  мест  необходимым  оборудованием,  материалами, инструментами и учебно-технической документацией.

Работа выполнена профессиональным языком, грамотно и логично;  содержит приложения и хорошо иллюстрирована.

Тема данной методической разработки актуальна, ввиду важности достижения принципиально нового качества обучения квалифицированных рабочих кадров на основе  требований Федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального  образования, соответствующего  потребностям  рынка  труда,  создания  условий  развития  личности, общества и производства.

Рецензируемые методические рекомендации могут быть использованы мастерами производственного обучения и преподавателям специальных дисциплин при решении основных задач профессионального образования, в том числе формирование профессиональных компетенций обучающихся. Данная методическая разработка окажет определенную помощь мастерам производственного обучения при подготовке и проведению конкурсов профессионального мастерства по другим профессиям.

Рецензент:

Волков Н.А.,

генеральный директор ООО «Дальремстрой»

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное

образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

ПРИКАЗ

«___»___ 2015 г.                                                                                                 №

г. Николаевск-на-Амуре

Об утверждении методических рекомендаций по организации и проведению конкурса профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: «Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин» в краевом государственном бюджетном  образовательном учреждении среднего профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

В целях повышение качества профессиональной подготовки молодых рабочих по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить методические рекомендации по организации и проведению конкурса профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: «Сборка и сварка подставки под кашпо» в краевом государственном бюджетном образовательном учреждении среднего профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

3. Утвердить состав методической комиссии и жюри конкурса (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

4. Утвердить список участников конкурса (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

4. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора по УПР Румянцеву О.А.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа восставляю за собой.

Директор                                                                                     Р.Н.Дыдочкина

Содержание

Пояснительная записка

I. Конкурсное задание

II. Ход конкурса

III. Информационное обеспечение

Приложение 1. Технологический чертёж

Приложение 2. Деталировка чертежа

Приложение3. Карта технического процесса

Приложение 4.Критерии оценок

Приложение 5.Список участников

Приложение 6.Ведомость практического   задания

Приложение 7.Итоговая ведомость

Сценарий конкурса профессионального мастерства

1.Торжественное открытие

2. Презентация профессии

3. Домашнее задание

4. Теоретическая часть конкурса

5. Практическая часть конкурса

6. Подведение итогов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УМР

________________С.В.Боровик

«___»________________ 2014 г

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПО ПРОФЕССИИ 15.01.05 СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ) ПО ТЕМЕ: «СВАРКА ТРУБЫ С ПОВОРОТОМ И ПРОВЕРКА НА МЕЛ КЕРОСИН»

2015

Методические рекомендации по организации и проведению конкурса профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: «Сборка и сварка подставки под кашпо»

Рассмотрены                                                         Согласованы

на заседании ПЦК профессий                             Заместитель директора по УПР

технического профиля    			         «____»_______________201__г

Протокол № ____                                                  ____________   О.А.Румянцева

от «___»_________________201__г

председатель ПЦК

_________________ Н.В.Абрамова

Разработчик:

Карасев Дмитрий Валерьевич,

мастер производственного обучения

Рецензент:

Григорьева И.А.,

старший методист

Рецензент (от работодателя):

Волков Н.А.,

генеральный директор ООО «Дальремстрой»

Данные методические рекомендации могут оказать помощь мастерам производственного обучения при подготовке и проведению конкурсов профессионального мастерства по другим профессиям.

Методические рекомендации будут интересны и полезны как мастерам производственного обучения, так и преподавателям специальных дисциплин, которые решают основные задачи профессионального образования, в том числе формирование профессиональных компетенций обучающихся.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Конкурс профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) проводится ежегодно краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум».

Порядок проведения конкурса профессионального мастерства определяется согласно утвержденного графика проведения конкурсов профессионального мастерства на учебный год, рассматривается на предметно-цикловой комиссии Профессия технического творчества, согласовывается с заместителем директора по учебно-производственной работе и утверждается заместителем директора по учебно-методической работе.

Конкурс представляет собой очные соревнования, предусматривающие выполнение конкретных заданий, с последующей оценкой качества, времени и других критериев, проводимые в течение определенного периода и завершающиеся церемонией награждения победителей.

Участники конкурса должны продемонстрировать теоретическую и практическую подготовку, профессиональные умения, владение профессиональными терминами, умение на практике применять современные технологии.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Цель конкурса:

- повышение качества профессиональной подготовки молодых рабочих, выявление их мастерства, пропаганда среди молодежи рабочих профессий;

Задачи конкурса:

- повышение качества профессионального образования в интересах развития личности и ее творческих способностей, росту значимости профессионального образования для обеспечения профессионального мастерства молодых рабочих;

- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков, обучающихся, внедрение в образовательный процесс рациональных приемов и методов труда;

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, а также приобретение опыта практической работы:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ПК 2.2.Выполнять ручную дуговую  и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из  конструкционных  и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА

Профессия: 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Дата проведения -  17 марта  2015 года

Место проведения – сварочная мастерская КГБ ПОУ  НПГТ

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

«Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин»

Время на выполнение – 3 часа

Материальная база:

-сварочный выпрямитель, балластный реостат- 6 шт;

- металлические  патрубки  диаметром 89мм  12 шт;

- сварочный пост - 6

- металлическая щетка – 6шт;

- сварочная кирочка – 6шт;

- электроды – 90шт;

- защитные очки – 6шт;

- маска сварщика – 6шт.

-спец. одежда сварщика

-дидактический материал;

-технологический чертёж (приложение 1)

-деталировка чертежа (приложение 2)

-карта технического процесса (приложение3)

- критерии оценок  (Приложение 4)

-список участников (приложение 5)

-ведомости выполнения и практического заданий (Приложение 6)

-итоговая ведомость (приложение 7)

ХОД КОНКУРСА

| Структура конкурса | Деятельность мастера производственного обучения | Деятельность участников конкурса |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационный момент – 10 минут | Приветствуют участников конкурса профессионального мастерства. Сообщают и обосновывают содержание конкурса | Председатель жюри конкурса |
| Подготовка - 10 минут |
| 2. Практическое задание - «Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин» | - формулирует конкурсное задание - сообщает требования к выполнению задания, критерии оценок. (приложение 2, 4) | Знакомятся с технологическим процессом, комплектуют рабочее место необходимым инструментом; приступают к выполнению задания |
| 3.Текущий инструктаж | - члены жюри контролируют выполнение практического задания, и производят замер времени. - обращают внимание на соблюдение правил техники безопасности; организации рабочего места; соблюдении технологического процесса | Выполняют практическое задание |
| 4. Заключительный инструктаж | - подведение итогов конкурса - поздравление победителей |  |

Информационное обеспечение конкурса

Основные источники:

1. Овчинников В.В. Оборудование, механизация и автоматизация сварных процессов.  М.: Академия, 2013.Учебное пособие.

2. Овчинников В.В. Современные материалы для сварных конструкций.- М.: Академия, 2013.

3. Баранов А.Д .Специальные способы сварки и резки. Академия.2013.

4. ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.

Приложение 3

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СБОРКИ И СВАРКИ ПОДСТАВКИ ПОД КАШПО

| № п/п | Наименование операций Зачистить заготовки от ржавчины Разобрать детали строго по чертежу Выбрать режим сварки Состыковать и прихватить патрубки Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин Зачистка изделия от брызг, шлака Финишная зачистка шва | Используемый инструмент, приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Металлическая щетка , наждачная бумага |
| 2 |  | Чертёж |
| 3 |  | Балластный реостат металлическая пластина |
| 4 |  | Электроды 3мм J 422. |
| 5 |  | Электродержатель, электроды 3мм J 422. рабочий стол |
| 6 |  | Сварочная кирочка, металлическая щетка |
| 7 |  | Металлическая щетка |

Приложение 4

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

| № п/п | Оценочный критерий | Количество баллов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время выполнения задания 1 – 1,5 час 1,5 – 2 часа 2 – 3 часа Организация рабочего места Соблюдение правил техники безопасности Соблюдение технологического процесса: - зачистить детали от ржавчины; - прихватить детали; - выбрать режим сварки; - отсутствие пор кратеров и брызг; - отсутствие пятен на стыке; - финишная зачистка шва | 3 баллов 2 баллов 1 баллов |
| 2 |  | 1 балл |
| 3 |  | 1 балл |
| 4 |  | 5 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов 5 баллов |
|  | ИТОГО | 35 баллов |

Приложение 5

СПИСОК

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

| Номер по жеребьевке | Ф.И.О. участника | Группа |
| --- | --- | --- |
|  | Авдяков Александр Александрович | Св-23-Н |
|  | Аганин Александр Викторович | Св-23-Н |
|  | Полукаров Илья Константинович | Св-23-Н |
|  | Семенов Владимир Михайлович | Св-23-Н |
|  | Слесарев Артем Владимирович | Св-23-Н |
|  | Иванов Дмитрий Петрович | Св-23-Н |

Приложение 6

ВЕДОМОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАДАНИЯ КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МАСТЕРСТВА

| Номер по жеребьевке | Операции технологического процесса (за проведение одной операции 5 баллов) | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ

ВЫПОЛНЕНИЯ  КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

| Номер по жеребьевке | Сумма баллов за практическое задание | Итоговое количество баллов | Занимаемое место |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Педседатель :__________________ О.А. Румянцева  Зам. директора по УПР

Члены жюри :

___________________А.Ю. Кайдалов _ ст. мастер

___________________И.А Григорьева _ ст. методист

___________________ З.Д. Манаенкова--преподаватель

Протокол

заседания жюри по подведению итогов конкурса профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: «Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин»

от 17.03.2015 года

На заседании присутствовали 4 человека

Повестка

1. Подведение итогов конкурса профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: «Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин»

2. Утверждение списка победителей и призеров.

Выступили:

1. Председатель жюри Румянцева О.А., заместитель директора по УПР, подвела итоги конкурса. Отметила высокий уровень подготовки обучающихся. Озвучила мнение жюри о творческом подходе к организации конкурса профессионального мастерства мастера производственного обучения Карасева Д.В.

2. Старший методист Григорьева И.А. выступила с предложением  считать действительными следующие результаты конкурса профессионального мастерства:

I место – Аганин Александр, обучающийся группы СВ-23-Н;

II место – Семенов Владимир, обучающийся группы СВ-23-Н;

III место – Авдяков Александр, обучающийся группы СВ-23-Н.

Голосование членов жюри:

«за» - 4 человек;

«против» - 0 человек.

Решение:

Утвердить результаты и список победителей и призеров конкурса.

Педседатель:_______________ О.А. Румянцева  Зам. директора по УПР

Члены жюри:

___________________А.Ю. Кайдалов  - ст. мастер

___________________И.А Григорьева  - ст. методист

___________________ З.Д. Манаенкова-  преподаватель

Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное бюджетное

образовательное учреждение

среднего профессионального образования

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

ПРИКАЗ

«___»___ 2015 г.                                                                                                 №

г. Николаевск-на-Амуре

О награждении по результатам проведения олимпиады профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: «Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин»

от 17.03.2015 года краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

На основании протокола заседания жюри олимпиады профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) по теме: : «Сварка трубы с поворотом и проверка на мел керосин», проведенного 17.03.2015 года на базе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. По итогам признать победителями конкурса профессионального мастерства по профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) и наградить грамотой краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»:

I место – Аганин Александр, обучающийся группы СВ-23-Н;

II место – Семенов Владимир, обучающийся группы СВ-23-Н;

III место – Авдяков Александр, обучающийся группы СВ-23-Н.

2. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на заместителя директора по учебно-производственной работе О.А.Румянцеву как председателя оргкомитета олимпиадного движения «Олимпий-ка» в техникуме.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа восставляю за собой.

Директор                                                                                     Р.Н.Дыдочкина